## Slide 1
Надежно защищает шестерни , зубья и валы передаточных механизмов , обеспечивая высокую прочность , толщину и стабильность масляной пленки
Превосходно снижает износ и минимизирует отложения, что продлевает срок службы элементов трансмиссии
Улучшенные фрикционные характеристики обеспечивают эффективную работу синхронизаторов и плавное переключение передач
Низкая вязкость при отрицательных температурах значительно облегчает холодный пуск и предотвращает износ при начале движения
Повышенная защита от износа при всех значениях крутящего момента и от задира на высоких скоростях
Непревзойденная стабильность к окислению гарантирует увеличенный срок службы масла даже в самых суровых условиях
Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.
Полностью синтетическое трансмиссионное масло. Изготавливается из высококачественных синтетических базовых масел с применением передового пакета присадок, обеспечивающего защиту в узлах с высокими и ударными нагрузками. Разработано с учетом жестких требований производителей элементов трансмиссии и автомобилей.
ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20°С, кг/м3 | ASTM D4052 | 849
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D445 | 14,8
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 170
Динамическая вязкость -40°С, мПа×с | ASTM D2983 | 99 300
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 207
Температура застывания, °С | ASTM D97 | –45
MICHI TRANSMISSION 75W-90 GL-4
Синтетическое трансмиссионное масло
GL-4
MAN 341 Type Z4/Type E3
MIL-L-2105
VOLVO 97305/97307
Идеально подходит для механических коробок передач и других узлов трансмиссии современных автомобилей, в которых рекомендуется использование масла уровня API GL-4. Не рекомендуется применять в узлах, требующих уровня трансмиссионной жидкости API GL-5, а также автоматических коробках передач в которых предполагается использование моторных масел и жидкостей для автоматических трансмиссий.
DAF, IVECO, Renault